| 南台科技大學99學年度第2學期課程資訊 |
| --- |
| 課程名稱 | 表面處理技術 |
| 課程編碼 | 12N22001 |
| 系所代碼 | 01 |
| 開課班級 | 夜二技自控四甲 夜四技自控四甲 夜四技自控四乙 夜四技車輛四甲 |
| 開課教師 | 何堃森 |
| 學分 | 3.0 |
| 時數 | 3 |
| 上課節次地點 | 二12 13 14 教室I304 |
| 必選修 | 選修 |
| 課程概述 | 材料表面處理技術包括1)表面分析,特性描述:如光學顯微鏡,掃瞄式電子顯微鏡,X光繞射,原子力顯微鏡,歐傑電子光譜,化學分析電子光譜2)性能,功能研究:如微硬度,腐蝕,磨耗,電性,光及電磁性質等3)表面工程(製程技術)等，本課程討論是以表面工程技術為主,輔以鍍層品質及表面分析技術 |
| 課程目標 | 材料可以藉表面處理技術賦予截然不同的性質，或改進原有性質，大幅提升材料使用壽命以及附加價值，表面工程之應用，自傳統工業，以迄現代的電子半導體、光電工業等，是一項極成熟但技術發展也日新月異的工程技術，本課程內容將討論材料表面各種鍍層、化成、塗層技術，以及進行上述各項技術所需的前處理技術等之理論與工程，使學生對此領域有專精技能。 |
| 課程大綱 | 一、簡介 二、一般前處理 三、溫度的量測及真空系統介紹 四、電鍍工程 五、無電鍍鎳 六、熱浸鍍鋅 七、化學氣相蒸鍍 八、物理氣相蒸鍍 九、熱熔射 十、擴散鍍層 十一、陽極處理 十二、鍍層品質及表面分析技術 |
| 英文大綱 | The syllabus include outline, general pretreatment, temperature measurement and vacuum system, electroplating/electrodeposition, electroless nickel deposition, hot dip galvanizing, chemical vapor deposition(CVD), physical vapor deposition(PVD), thermal spray, diffusion coating,anodizing, Coating Surface Quality and Composition Analysis Technology |
| 教學方式 | 課堂教授, |
| 評量方法 | 自行設計測驗,課程參與度(出席率), |
| 指定用書 | 表面與薄膜處理技術 |
| 參考書籍 | 1.Surface Finishing Systems,Metal and Non-Metal Finishing, Handbook-Guide,ASM,1983 2.機械工程手冊，熱處理與表面處理─精密製造，五南書局， 2005. 3.表面處理，張榮珍，新文京開發，2004.3.25 4.Coatings for High-Temperature Structural Materials Trends and Opportunities, National Academy Press, Washington,D.C.1996. 5.Coatings for High-Temperature Applications,E.LANG, Elsevier Applied Science Publishers LTD,1983. 6.High Temperature Coatings, M. Khobaib and R.C. Krutenat, 1986. 7.表面處理法，正文編委會，正文書局，2005.5.1. 8.薄膜技術與薄膜材料，田民波，五南書局， 2007/8 9.熔射覆膜技術，蕭威典，全華，2006.7. 10.薄膜科技與應用-羅吉宗，全華，2005.12. |
| 先修科目 | 無 |
| 教學資源 | 使用單槍及透過網路提供課程資訊 |
| 注意事項 | 請同學預先由網站下載講義預習 |
| 全程外語授課 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 |  |
| 輔導考照2 |  |