| 南臺科技大學105學年度第1學期課程資訊 |
| --- |
| 課程名稱 | 電子陶瓷 |
| 課程編碼 | 30M18001 |
| 系所代碼 | 03 |
| 開課班級 | 博研電子一甲 碩研電子一甲 |
| 開課教師 | 鄭建民 |
| 學分 | 3.0 |
| 時數 | 3 |
| 上課節次地點 | 五2 3 4 教室S607 |
| 必選修 | 選修 |
| 課程概述 | 本課程為電子陶瓷之基礎課程，並介紹基礎材料科學與電子陶瓷之製程方法與應用。 課程目標： 1. 使學生了解基礎材料科學與電子陶瓷（知識） 2. 能操作電子陶瓷製程設備之能力（技能） 3. 能具備操作電子陶瓷製程設備使用者之專業態度（態度） 4. 能瞭解電子陶瓷在產業界之應用（其他） |
| 課程目標 |  |
| 課程大綱 | 一. 基礎材料科學介紹 1.1 原子構造與週期表 1.2 材料種類 1.3 結晶構造學 二. 電子陶瓷簡介 2.1 半導體介紹 2.2 金屬氧化物 2.3 極化與介電性 2.4 壓電性 三. 電子陶瓷之製程方法 3.1 傳統固態反應法 3.2 微波合成法 3.3 溶膠-凝膠法 3.4 前驅體法 3.5 水熱合成法 3.6 化學蒸著法 3.7 成型與燒結 3.8 薄膜 四. X光繞射分析儀與電子顯微鏡 4.1 X光的產生 4.2 X光的繞射 4.3 X光繞射分析儀 4.4 電子顯微鏡 五. 缺陷 5.1 缺陷種類 5.2 差排 5.3 晶粒與晶界 六. 電子陶瓷之應用 6.1 鐡電記憶體 6.2 壓電陶瓷 6.3 超音波振盪子 6.4 感測器 |
| 英文大綱 |  |
| 教學方式 |  |
| 評量方法 |  |
| 指定用書 | 工程材料科學 |
| 參考書籍 |  |
| 先修科目 |  |
| 教學資源 |  |
| 注意事項 |  |
| 全程外語授課 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 |  |
| 輔導考照2 |  |