| 南臺科技大學106學年度第1學期課程資訊 |
| --- |
| 課程代碼 | 15N08A01 |
| 課程中文名稱 | 工程材料 |
| 課程英文名稱 | Engineering Materials |
| 學分數 | 3.0 |
| 必選修 | 選修 |
| 開課班級 | 夜四技自控二甲 夜四技自控二乙 |
| 任課教師 | 楊政峰 |
| 上課教室(時間) | 週二第12節(K412) 週二第13節(K412) 週二第14節(K412) |
| 課程時數 | 3 |
| 實習時數 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 | 無 |
| 輔導考照2 | 無 |
| 課程概述 | 首先介紹材料科學與材料工程的差異與重要性，同時介紹各類工程用材料的種類與應用範疇。接下來從原子單元開始介紹材料的晶體結構與缺陷的觀念，並配合材料機械性質與相圖的介紹，來說明材料結構與機械性質的關係。最後將介紹材料相變態與熱處理製程應用，讓同學了解各種工程用材料的製程、結構與材料性質間之關聯性。 |
| 先修科目或預備能力 | 無 |
| 課程學習目標與核心能力之對應 | ※編號 , 中文課程學習目標 , 英文課程學習目標 , 對應系指標 -------------------------------------------------------------------------------------- 1.能具有不同材料判別的能力 , -- , 1 工程知識 2.能具備材料設計與應用基本技術 , -- , 1 工程知識 3.能具備材料設計從業人員之專業態度 , -- , 2 設計實驗 4.能瞭解材料的使用安全及其應用領域 , -- , 4 設計整合 5.能瞭解工程材料專用之英文術語 , -- , 12 外語能力 |
| 中文課程大綱 | 一、材料科學介紹與原子結構：包括(1)材料科學與工程簡介；(2)原子結構與原子間的鍵結。 二、晶體結構與缺陷原理：包括(1)結晶固體的結構；(2)固體的不完整性與缺陷。 三、材料機械性質與強化原理：包括(1)金屬的機械性質及(2)差排與強化機構。 四、材料破損簡介：包括(1)破裂的原理簡介；(2)疲勞破損簡介；及(3)材料高溫潛變行為介紹。 五、相圖應用、相變態及熱處理實務簡介：包括(1)相圖簡介與應用；(2)金屬相變態反應簡介；及(3)熱處理製程技術介紹。 六、相關工程材料簡介及實務應用：含(1)金屬材料、(2)陶瓷材料、(3)高分子材料及(4)複合材料簡介與應用。 |
| 英/日文課程大綱 | 一、Introduction of Materials Science and Atomic Structure: (1) Introduction to Materials Science and Engineering; (2) Atomic Structure and Interatomic Bonding. 二、Crystal Structures and Defects Concepts: (1) Metallic Crystal Structures; (2) Imperfections in Solids; (3) Defects in Metals. 三、Mechanical Properties and Strengthening Mechanisms: (1) Mechanical Properties of Materials; (2) Concepts of Stress and Strain; (3) Deformation and Dislocations; (4) Mechanisms of Strengthening in Metals. 四、Introduction to Failure Behaviors: (1) Fundamentals of Fracture; (2) Fatigue Behaviors; (3) Creep Behaviors. 五、Phase Diagrams, Phase Transformations and Heat Treatments: (1) Concepts and Applications of Phase Diagrams; (2) Phase Transformations in Metals; (3) Microstructural Changes in Iron-Carbon Alloys; (4) Heat Treatments of Ferrous and Non-ferrous Metals. 六、Introduction to Engineering Materials and Industrial Applications: (1) Metal Alloys; (2) Glass and Ceramics; (3) Polymers; (4) Composite Materials. |
| 課程進度表 | 第 1 週：課程介紹、緒論； 第 2~8 週： 第1章 緒論 第2章 原子結構與原子間鍵結 第3章 金屬與陶瓷結構 第4章 高分子結構 第5章 固體中的缺陷 第6章 擴散 第 9 週：期中考 第10~15週： 第7章 機械性質 第8章 變形與強化機制 第9章 破壞 第10章 相圖 第11章 相變態 第 16 週：元旦(放假) 第 17 週：第13章 材料的種類與應用 第 18 週：期末考 |
| 教學方式與評量方法 | ※課程學習目標 , 教學方式 , 評量方式 -------------------------------------------------------------- 能具有不同材料判別的能力 , 課堂講授 , 筆試筆試筆試 能具備材料設計與應用基本技術 , 課堂講授 , 筆試筆試筆試 能具備材料設計從業人員之專業態度 , 課堂講授 , 日常表現 能瞭解材料的使用安全及其應用領域 , 課堂講授 , 作業筆試筆試筆試 能瞭解工程材料專用之英文術語 , 課堂講授 , 筆試 |
| 指定用書 | 書名：材料科學與工程(Fundamentals of Materials Science and Engineering) 作者：William D. Callister, Jr. / David G. Rethwisch 譯者：張柳春 書局：歐亞書局有限公司 年份：2017 ISBN：978-986-93282-4-1 版本：第5版 |
| 參考書籍 | 1.『工程材料科學』，洪敏雄等編著，全華圖書公司 2.『材料科學與工程』，Donald R. Askeland 等原著，蔡春熺等譯，歐亞書局有限公司 3.『工程材料』，張麗君等編著，高立圖書公司 |
| 教學軟體 |  |
| 課程規範 | 1.指定之書籍、資料，請於上課前自行參照Flip數位學習http://flip.stust.edu.tw/教學網頁準備好。 2.請遵守教室秩序，發問、回答問題可以加分。 3.請依排定座位就座並保持教室整潔。 4.曠課每節扣平時成績1分，全勤者加5分。 |