| 南臺科技大學106學年度第2學期課程資訊 |
| --- |
| 課程代碼 | L0D08901 |
| 課程中文名稱 | 積體電路封裝 |
| 課程英文名稱 | Inttegrated Circuit Package |
| 學分數 | 3.0 |
| 必選修 | 選修 |
| 開課班級 | 四技光電四甲 四技光電四乙 |
| 任課教師 | 涂瑞清 |
| 上課教室(時間) | 週一第6節(S513) 週一第7節(S513) 週一第8節(S513) |
| 課程時數 | 3 |
| 實習時數 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 |  |
| 輔導考照2 |  |
| 課程概述 | 介紹積體電路封裝原理及其應用 |
| 先修科目或預備能力 |  |
| 課程學習目標與核心能力之對應 | ※編號 , 中文課程學習目標 , 英文課程學習目標 , 對應系指標 -------------------------------------------------------------------------------------- 1.瞭解封裝技術與發展:封裝目的與技術層級區分、封裝分類與技術簡介 , To be able to understand packaging technology and development includes encapsulation purposes and technology level distinction, package classification and technical overview , 7 適應社會 2.瞭解IC封裝製程: 晶圓切割、晶片黏結、聯線技術、封膠、剪切、印字、檢測 , To be able to understand IC packaging process include wafer dicing, wafer bonding, interconnection technology, plastic closures, cut, marking, inspection , 1 工程知識 3.瞭解新世代封裝技術:多晶片模組、球陣列封裝、覆晶接合、晶片尺度封裝、3次元封裝 , To be able to understand new generation packaging technology include multi-chip modules, ball array package, flip chip bonding, chip-scale package, 3-dimensional package , 6 團隊合作與整合創新 4.瞭解LED封裝與模組散熱: LED 封裝簡介、LED散熱規劃 , To be able to understand LED package and module cooling include introduction to LED package and LED thermal issues and solutions , 3 整合創新與資訊能力 5.瞭解IC元件的挑戰/發展:封裝缺陷的預防、IC散熱裝置 , To be able to understand the challenges and development of the IC components include package defects prevention and IC cooling designs , 4 計畫評估 |
| 中文課程大綱 | 1. 封裝技術與發展簡介 2. IC封裝製程 3. IC封裝元件的分類 4. 封裝材料的介紹 5. 新世代封裝技術 6. IC元件的挑戰/發展 7. CAE 在IC封裝製程的應用 |
| 英/日文課程大綱 | 1. Overview of packaging technology and development 2. IC packaging process 3. Classification of IC packaged devices 4. Packaging materials 5. New-era packaging technology 6. Challenge and development of IC device 7. Applications of CAE on IC packaging |
| 課程進度表 |  |
| 教學方式與評量方法 | ※課程學習目標 , 教學方式 , 評量方式 -------------------------------------------------------------- 瞭解封裝技術與發展:封裝目的與技術層級區分、封裝分類與技術簡介 , -- , -- 瞭解IC封裝製程: 晶圓切割、晶片黏結、聯線技術、封膠、剪切、印字、檢測 , -- , -- 瞭解新世代封裝技術:多晶片模組、球陣列封裝、覆晶接合、晶片尺度封裝、3次元封裝 , -- , -- 瞭解LED封裝與模組散熱: LED 封裝簡介、LED散熱規劃 , -- , -- 瞭解IC元件的挑戰/發展:封裝缺陷的預防、IC散熱裝置 , -- , -- |
| 指定用書 |  |
| 參考書籍 |  |
| 教學軟體 |  |
| 課程規範 |  |