| 南臺科技大學107學年度第1學期課程資訊 |
| --- |
| 課程代碼 | 10D00602 |
| 課程中文名稱 | 工程材料 |
| 課程英文名稱 | Engineering Materials |
| 學分數 | 3.0 |
| 必選修 | 必修 |
| 開課班級 | 四技自控二乙 |
| 任課教師 | 吳忠春 |
| 上課教室(時間) | 週二第3節(K007) 週二第4節(K007) 週二第5節(K007) |
| 課程時數 | 3 |
| 實習時數 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 |  |
| 輔導考照2 |  |
| 課程概述 | 首先介紹材料科學與材料工程的差異與重要性，同時介紹各類工程用材料的種類與應用範疇。接下來從原子單元開始介紹材料的晶體結構與缺陷的觀念，並配合材料機械性質與相圖的介紹，來說明材料結構與機械性質的關係。最後將介紹材料相變態與熱處理製程應用，讓同學了解各種工程用材料的製程、結構與材料性質間之關聯性。 |
| 先修科目或預備能力 | 無 |
| 課程學習目標與核心能力之對應 | ※編號 , 中文課程學習目標 , 英文課程學習目標 , 對應系指標 -------------------------------------------------------------------------------------- 1.能具有不同材料判別的能力 , -- , 1 工程知識 2.能具備材料設計與應用基本技術 , -- , 1 工程知識 3.能具備材料設計從業人員之專業態度 , -- , 2 設計實驗 4.能瞭解材料的使用安全及其應用領域 , -- , 4 設計整合 5.能瞭解工程材料專用之英文術語 , -- , 12 外語能力 |
| 中文課程大綱 | 1.材料科學介紹與原子結構：包括(1)材料科學與工程簡介；(2)原子結構與原子間的鍵結。 2.晶體結構與缺陷原理：包括(1)結晶固體的結構；(2)固體的不完整性與缺陷。 3.材料機械性質與強化原理：包括(1)金屬的機械性質及(2)差排與強化機構。 4.材料破損簡介：包括(1)破裂的原理簡介；(2)疲勞破損簡介；及(3)材料高溫潛變行為介紹。 5.相圖應用、相變態及熱處理實務簡介：包括(1)相圖簡介與應用；(2)金屬相變態反應簡介；及(3)熱處理製程技術介紹。 6.相關工程材料簡介及實務應用：含(1)金屬材料、(2)陶瓷材料、(3)高分子材料及(4)複合材料簡介與應用。 |
| 英/日文課程大綱 | 1.Introduction of Materials Science and Atomic Structure: (1) Introduction to Materials Science and Engineering; (2) Atomic Structure and Interatomic Bonding. 2.Crystal Structures and Defects Concepts: (1) Metallic Crystal Structures; (2) Imperfections in Solids; (3) Defects in Metals. 3.Mechanical Properties and Strengthening Mechanisms: (1) Mechanical Properties of Materials; (2) Concepts of Stress and Strain; (3) Deformation and Dislocations; (4) Mechanisms of Strengthening in Metals. 4.Introduction to Failure Behaviors: (1) Fundamentals of Fracture; (2) Fatigue Behaviors; (3) Creep Behaviors. 5.Phase Diagrams, Phase Transformations and Heat Treatments: (1) Concepts and Applications of Phase Diagrams; (2) Phase Transformations in Metals; (3) Microstructural Changes in Iron-Carbon Alloys; (4) Heat Treatments of Ferrous and Non-ferrous Metals. 6.Introduction to Engineering Materials and Industrial Applications: (1) Metal Alloys; (2) Glass and Ceramics; (3) Polymers; (4) Composite Materials |
| 課程進度表 | 第一週至第二週：材料科學介紹與原子結構，包括(1)材料科學與工程簡介；(2)原子結構與原子間的鍵結等。 第三週至第五週：晶體結構與缺陷原理，包括(1)結晶固體的結構；(2)固體的不完整性與缺陷。 帝六週至第八週：材料機械性質與強化原理，包括(1)金屬的機械性質及(2)差排與強化機構等。 第九週：期中考試。 第十週至第十二週：材料破損簡介，包括(1)破裂的原理簡介；(2)疲勞破損簡介；及(3)材料高溫潛變行為介紹等等。 第十三週至第十五週：相圖應用、相變態及熱處理實務簡介，包括(1)相圖簡介與應用；(2)金屬相變態反應簡介；及(3)熱處理製程技術介紹等。 第十六週至第十七週：相關工程材料簡介及實務應用，含(1)金屬材料、(2)陶瓷材料、(3)高分子材料及(4)複合材料簡介與應用等。 第十八週：期末考試。 |
| 教學方式與評量方法 | ※課程學習目標 , 教學方式 , 評量方式 -------------------------------------------------------------- 能具有不同材料判別的能力 , 課堂講授實作演練 , 作業筆試筆試 能具備材料設計與應用基本技術 , 課堂講授實作演練 , 作業筆試筆試 能具備材料設計從業人員之專業態度 , 課堂講授專題演講 , 書面報告筆試筆試 能瞭解材料的使用安全及其應用領域 , 課堂講授實作演練 , 作業筆試筆試 能瞭解工程材料專用之英文術語 , 課堂講授實作演練 , 作業筆試筆試 |
| 指定用書 | 書名：『材料科學與工程』(Fundamentals of Materials Science and Engineering, 5th/e)中譯本 作者：William D. Callister, Jr & David G. Rethwisch原著，張春柳編譯 書局：歐亞圖書有限公司 年份：2017 ISBN：ISBN 978-986-93282-4-1 版本：第5版 |
| 參考書籍 | （1）『材料科學與工程』3/e，陳恒清、楊子毅及張柳春編譯，歐亞書局有限公司 （2）『材料科學與工程導論』6/e，陳文照等譯 (William D. Callister, JR.)，高立圖書公司 （3）『材料科學與工程』，Donald R. Askeland原著，蔡丕樁等編譯，全華圖書公司 （4）『材料科學導論:機械材料』，Schaffer等原著，龔吉合等譯，滄海書局 （5）『材料科學與工程』，Lawrence H. Van Vlack原著，李志偉等譯，文京圖書公司 （6）『材料科學與工程導論』，William D. Callister, Jr & David G. Rethwisch原著，林貞君及林旻澐編譯，高立圖書有限公司 |
| 教學軟體 | （1）http://flip.stust.edu.tw/ 南台科技大學My數位學習教學系統 （2）http://elearning.stust.edu.tw/caster/ 請選擇『工程材料』課程 |
| 課程規範 | 【1】鼓勵同學正確的上課學習態度，本課程請同學準時到達教室上課，上課期間個人行動電話請設定為震動靜音功能，並收離桌面，以免影響老師上課與同學的權益。違反規定將會適度扣其平時分數的成績。 【2】本課程學期成績評量方法為：期中考試成績佔30%，期末考考試成績佔40%，平時成績戰30%（主要評分依據為各章習題作答成績，並參酌個人出勤狀況及課堂表現加減分數）。學期成績以60分為及格標準。 【3】請上課同學必須購買課本上課，本課本為最新版課本，期末考試本學期將試辦open book方式考試，請大家踴躍購買課本，以提升上課品質。為減輕同學負擔，下一屆學弟將持續採用本課本，便利於想要以二手書課本出售給學弟，相信同學可以用較低的負擔來購買本課本。過去的經驗，很多同學上完本課程，都會覺得材料這本課本有持續保存的價值，所以本課本未來二手書會蠻搶手的。 【4】另外利用課餘時間到老師研究室討論亦可加分，本課程office hours訂為星期二下午第6、7節及星期四上午第4節，歡迎同學踴躍蒞臨。地點K210-4研究室。 |