| 南臺科技大學107學年度第1學期課程資訊 |
| --- |
| 課程代碼 | L0D09M01 |
| 課程中文名稱 | 光電材料檢測實務 |
| 課程英文名稱 | Practice in the Characterization of Optoelectronic Materials |
| 學分數 | 3.0 |
| 必選修 | 選修 |
| 開課班級 | 四技光電四甲 四技光電四乙 |
| 任課教師 | 鄭錫恩 |
| 上課教室(時間) | 週四第6節(N009) 週四第7節(N009) 週四第8節(N009) |
| 課程時數 | 3 |
| 實習時數 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 |  |
| 輔導考照2 |  |
| 課程概述 | 介紹光電材料的各種檢測方法、原理及其應用。 |
| 先修科目或預備能力 |  |
| 課程學習目標與核心能力之對應 | ※編號 , 中文課程學習目標 , 英文課程學習目標 , 對應系指標 -------------------------------------------------------------------------------------- 1.認識常用的光電材料檢測設備之名稱、特性與規格。 , -- , 1 工程知識 2.了解常用光電材料檢測設備之工作原理。 , -- , 1 工程知識 3.知道重要的檢測設備相關之英文專有名詞。 , -- , 3 整合創新與資訊能力 4.能與同組同學協力完成課程中之報告。 , -- , 6 團隊合作與整合創新 5.能如期繳交老師所指派的作業。 , -- , 5 報告溝通 |
| 中文課程大綱 | (1)電阻率之檢測 1.Two-point versus four-point probe兩點探針與四點探針量測法量測材料電阻率之比較 2.任意形狀樣品的電阻率量測方法(Van der Pauw method) 3.非接觸式量測電阻率的方法 (Contactless methods) 4.非接觸式量測材料厚度的方法： (1)微分電容探針、(2)超音波。 (2)摻雜濃度之檢測 1.電容-電壓法量測材料之載子濃度。 2. Hall量測法量測材料之載子濃度。 3.二次離子質譜儀 (SIMS)量測材料之摻雜濃度。 4. 水銀探針法量測材料之載子濃度。 5. 電化學C-V量測法量測材料之載子濃度之縱深分佈。 (3) 材料表面形貌及粗糙度之檢測 1. 電子顯微鏡 (SEM)檢測材料的表面形貌。。 2. 原子力顯微鏡(AFM)來檢測材料的表面粗糙度。 (4)材料結構與缺陷之檢測 1.穿透式電子顯微鏡(TEM)觀察材料的結構與缺陷情況及元件結構中各層之厚度。 2.X光繞射分析儀(XRD) 來觀察材料的晶體結構。 (5)光學特性之檢測 1.介紹光激發光(PL) 之發光頻譜量測及分析方法。 2.介紹電激發光(EL) 之發光頻譜量測及分析方法。 3.介紹冷陰極發光(CL) 之發光頻譜量測及分析方法。 4.介紹並比較以PL、 EL 、CL三種量測法所得到的頻譜所代表之意義。 (6) 材料組成成分與鍵結之檢測 1.以歐傑電子分析儀(AES)作深度分析、微小區域分析及成分分析。 2.能量散佈光譜儀(EDS)鑑定材料的化學組成。 3.Ｘ射線光電子能譜儀(XPS；ESCA) 檢測電子的束縛能(Bonding energy)而得到材料的化學組成及其化學組態。 4.拉塞福背向散射分析儀(RBS)檢測樣品中元素的質量數、含量及深度分布。 5.利用傅氏轉換紅外線光譜(FTIR)來瞭解分子的結構。 |
| 英/日文課程大綱 |  |
| 課程進度表 | 1. 課程內容、教學方式及評量方法簡介 1h 2. 透明導電膜材料檢測 11h 3. 介電膜材料檢測 9h 4. 發光二極體材料檢測 9h 5. 太陽能電池材料檢測9h 6. 金氧半電晶體材料檢測9h |
| 教學方式與評量方法 | ※課程學習目標 , 教學方式 , 評量方式 -------------------------------------------------------------- 認識常用的光電材料檢測設備之名稱、特性與規格。 , 課堂講授 , 書面報告 了解常用光電材料檢測設備之工作原理。 , 課堂講授 , 筆試 知道重要的檢測設備相關之英文專有名詞。 , 課堂講授 , 書面報告 能與同組同學協力完成課程中之報告。 , 課堂講授 , 書面報告 能如期繳交老師所指派的作業。 , 課堂講授 , 書面報告 |
| 指定用書 | 書名： 作者： 書局： 年份： ISBN： 版本： |
| 參考書籍 | 自編教材 |
| 教學軟體 |  |
| 課程規範 |  |