| 南臺科技大學107學年度第2學期課程資訊 |
| --- |
| 課程代碼 | 40D14902 |
| 課程中文名稱 | 材料科學與工程(一) |
| 課程英文名稱 | Materials Science and Engineering (I) |
| 學分數 | 3.0 |
| 必選修 | 必修 |
| 開課班級 | 四技化材一乙 |
| 任課教師 | 林宏茂 |
| 上課教室(時間) | 週四第6節(I0701) 週四第7節(I0701) 週四第8節(I0701) |
| 課程時數 | 3 |
| 實習時數 | 0 |
| 授課語言1 | 華語 |
| 授課語言2 |  |
| 輔導考照1 |  |
| 輔導考照2 |  |
| 課程概述 | 以整合方式介紹材料之結構、加工、性質及性能，讓學生瞭解上面四者之關聯性，並能分辨金屬、陶磁及高分子材料在結構、加工與性質之間的差異。 |
| 先修科目或預備能力 |  |
| 課程學習目標與核心能力之對應 | ※編號 , 中文課程學習目標 , 英文課程學習目標 , 對應系指標 -------------------------------------------------------------------------------------- 1.知道BCC、FCC及HCP結構、知道Fick第一、二定律、知道點、線、面缺陷、看得懂應力-應變曲線 , To be able to identify the BCC, FCC and HCP structures; to learn the point, line, and area defects; to understand the stress-strain curve. , 1 工程知識 2.能看得懂材料科學與工程專業名詞 , To be able to understand the terminology in Materials Science and Engineering. , 1 工程知識 3.知道如何進行拉伸、硬度試驗、熟知如何分析顯微組織與性質之間的變化 , To be able to perform the tensile and hardness tests; to learn to analysis the changes between microstructure and properties. , 2 實驗分析 4.能有系統及有組織的回答課堂上老師詢問之專業問題 , To be able to systematically answer the questions raised by the instructor in the class. , 5 表達溝通與敬業合群 5.學生能分工合作如期完成一份專題報告 , To be able to discuss with classmates and finish the project. , 6 解決問題 6.能利用網際網路平台收集並研讀相關資料 , To be able to collect and read the documents related to Materials Science and Engineering via internet. , 7 持續學習 |
| 中文課程大綱 | 第一章 簡介 第二章 原子結構與鍵結 2.1原子結構 2.2固體中的原子鍵結 第三章 金屬與陶磁結構 3.1晶體結構 3.2晶體學的點、方向與平面 3.3結晶與非結晶材料 第四章 高分子結構 第五章 固體之缺陷 5.1點缺陷 5.2各種瑕疵 5.3微觀的檢視 第六章 擴散 第七章 機械性質 7.1彈性變形 7.2金屬的機械行為 7.3陶磁的機械行為 7.4陶磁的機械性質 7.5硬度和其它機械性質 7.6性質的變異性和設計/安全因子 |
| 英/日文課程大綱 | Ch 1. Introduction Ch. 2 Atomic Structure and Interatomic Bonding 2.1 Atomic structure 2.2 Atomic bonging in solids Ch3. Structures of Metals and Ceramics 3.1 Crystal structures 3.2 Crystallographic points, directions, and planes 3.3 Crystalline and noncrystalline materials Ch. 4 Polymer Structures Ch. 5 Imperfections in Solids 5.1 Point defects 5.2 Miscellaneous imperfections 5.3 Microscopic examinations Ch. 6 Diffusion Ch. 7 Mechanical Properties 7.1 Elastic deformation 7.2 Mechanic behavior-Metals 7.3 Mechanic behavior- Ceramics 7.4 Mechanic behavior-Polymers 7.5 Hardness and other mechanical property considerations 7.6 Property variability and design/safety factors |
| 課程進度表 | 第1週 材料科學與工程簡介 第2週 和平紀念日放假 第3週 原子結構與原子間鍵結 第4週 原子結構與原子間鍵結 第5週 金屬與陶瓷結構 第6週 金屬與陶瓷結構 第7週 高分子結構及平時考 第8週 高分子結構 第9週 期中考 第10週 固體中的缺陷 第11週 固體中的缺陷 第12週 擴散 第13週 擴散 第14週 擴散 第15週 機械性質 第16週 機械性質及平時考 第17週 機械性質 第18週 期中考 |
| 教學方式與評量方法 | ※課程學習目標 , 教學方式 , 評量方式 -------------------------------------------------------------- 知道BCC、FCC及HCP結構、知道Fick第一、二定律、知道點、線、面缺陷、看得懂應力-應變曲線 , 課堂講授 , 筆試筆試筆試 能看得懂材料科學與工程專業名詞 , 課堂講授 , 筆試筆試 知道如何進行拉伸、硬度試驗、熟知如何分析顯微組織與性質之間的變化 , 課堂講授 , 筆試筆試 能有系統及有組織的回答課堂上老師詢問之專業問題 , 課堂講授 , 口試 學生能分工合作如期完成一份專題報告 , 分組討論 , 同儕互評 能利用網際網路平台收集並研讀相關資料 , 分組討論 , 同儕互評 |
| 指定用書 | 書名：材料科學與工程 作者：William D. Callister, Jr. and David G. Rethwisch 原著，張柳春 譯 書局：歐亞書局有限公司 年份：2017 ISBN：978-986-93282-4-1 版本：第五版 |
| 參考書籍 | 1.材料科學與工程導論 (Callister & Rethwisch：Materials Science & Engineering 9/E) (SI版) 林景崎 審閱／林貞君‧林旻澐 編譯 出版年份 : 2016 ISBN : 9789863780618 發行公司 : WILEY/高立圖書 |
| 教學軟體 |  |
| 課程規範 | 平時成績：30% 包含上課態度、平時考及出席率 期中考成績：30% 期末考成績：40% |